Указания по применению фасадных герметиков ТЭКТОР при строительстве и ремонте.

Перед началом работ следует произвести осмотр стыков для выявления состояния стыкуемых граней сборных элементов. Поврежденные бетонные поверхности рекомендуется отремонтировать полимерным раствором.

Поверхности, на которые наносят герметик, должны быть чистыми, сухими, шероховатыми. Для этого их следует предварительно обеспылить, очистить от наплывов раствора, грязи, жировых пятен, а в зимнее время (при отрицательных температурах воздуха) - от наледи, снега и инея.

Нанесение герметика в устье стыков между бетонными плитами следует выполнять в соответствии с проектом, как правило, по уплотняющим прокладкам (Вилатерм).

Прокладки, установленные в устья стыков, должны быть обжаты на 30% от их первоначального диаметра. На стройплощадках необходимо иметь прокладки различных диаметров с учетом возможного при монтаже сборных элементов разброса величин стыковых зазоров.

Размещать уплотняющие прокладки в устьях стыков следует сплошной линией без разрывов. Во избежание повреждений поверхности прокладок необходимо их заводить без натяжения, используя закругленную деревянную лопатку. Соединять прокладки по длине необходимо "на ус" при помощи клейкой полиэтиленовой или матерчатой изоляционной ленты, располагая место соединения на расстоянии не менее 300 мм от пересечения вертикального и горизонтального стыков. Прокладки устанавливаются в предварительно очищенное устье.

Подготовка герметика к работе.

Герметики бывают однокомпонентными (готовыми к применению) и двухкомпонентными (многокомпонентными). Однокомпонентные герметики не требуют подготовки перед применением. Двухкомпонентные герметики поставляются в виде комплекта их двух компонентов, перед применением эти компоненты необходимо подготовить к работе.

Перед приготовлением двухкомпонентного герметика необходимо убедиться в соответствии комплектности поставки. При смешивании компонентов герметика следует строго выдерживать соотношение компонентов, указанное в паспорте качества на данную партию герметика.

Компоненты герметика поставляются в необходимом для приготовления массовом отношении, поэтому рекомендуется использовать сразу всех комплект герметика, т.к. после вскрытия тары, компоненты могут храниться не более 7 дней и в условиях стройплощадки трудно выдержать правильное соотношение компонентов.

Перемешивание компонентов рекомендуется выполнять с помощью лопастной мешалки, закрепленной в патроне электродрели. Время смешивания не менее 7 минут при скорости вращения лопастей мешалки не более 300 об/мин.

Приготовленный герметик должен быть однородным по цвету без видимых включений. Для достижения этого электродрель необходимо перемещать от центра емкости к краям и обратно, а также сверху вниз и снизу вверх.

Некачественное перемешивание приводит к необратимой потере качества материала, за которое производитель ответственности не несет.

После перемешивания компонентов герметика, начинается процесс отверждения. С понижением температуры увеличивается вязкость и удлиняется время отверждения герметика.

Запрещается применять для облегчения перемешивания и нанесения растворители (особенно, спиртосодержащие), они влияют на свойства герметика и могут привести к неотверждению.

Компоненты герметика в количествах, необходимых для работы в течение рабочей смены, как и другие изолирующие материалы, применяемые при герметизации стыков (уплотняющие прокладки, воздухозащитные ленты и др.), перед началом работ в течение суток следует выдерживать в теплом помещении. Перемешивание компонентов герметиков рекомендуется проводить при положительных температурах.

Запрещается:

- применять пар для очистки поверхностей, на которые наносят герметик,

- наносить герметик на обледенелые поверхности и поверхности, покрытые инеем,

- наносить герметик при температуре воздуха ниже минус 20°С,

- подогревать герметик до температуры, превышающей плюс 30°С.

Герметизация стыков панелей.

Работы по герметизации стыков элементов наружных стен проводят во время монтажа или после его завершения, а также при проведении работ по ремонтно-восстановительной герметизации.

Для расчета расхода герметика плотность его примерно принимается 1500 кг/м3.

Приготовленный герметик наносят в устье стыка панелей с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. После нанесения герметика, поверхность выравнивается таким образом, чтобы в самом тонком месте слой герметика составлял не менее 4 мм.

Необходимо иметь в виду, что герметик можно наносить как на сухую поверхность, так и на влажную поверхность - при условии отсутствия на ней капельной или пленочной влаги, для чего поверхность необходимо протереть ветошью. Поверхности стыков рекомендуется предварительно грунтовать. Грунтовка должна быть совместимой с герметиком и иметь рекомендации по использованию с данным видом герметика.

Запрещается наносить герметик во время выпадения дождя и снегопада, если существует опасность попадания осадков на поверхности, на которые наносят герметик.

Мастику следует наносить в устья стыков равномерно, без разрывов, наплывов и пустот. После укладки герметик необходимо разровнять и придать его поверхности форму, указанную в проекте, как правило, вогнутого мениска (в поперечном сечении) с помощью стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных температурах воздуха - в воде, подсоленной поваренной солью).

Пример расположения герметика в устьях вертикального (слева) и горизонтального (справа) стыков в случае герметизации наружных ограждающих конструкциях.

А - толщина герметика в самом тонком месте;

В - ширина контактной полосы герметика со стенками в устьях стыков;

С - ширина стыкового зазора.

1- герметик 2 - уплотняющая прокладка 3 - наружная стеновая панель.

Герметизацию стыков большой ширины рекомендуется выполнять в три приема: сначала герметик наносят вдоль одной грани стыкуемых элементов, затем другой грани, а затем по середине.

Толщина герметика (А) должна отвечать проектной документации и составлять в самом тонком месте не менее 4 мм. Полоса герметика должна иметь ширину контакта с поверхностью стыкуемых элементов (В) не менее 20 мм и прочно сцепляться с материалом панелей.

В случае необходимости проведения герметизации по цементной стяжке, нужно действовать следующим образом:

- убедиться в том, что существующий цементно-песчаный раствор достаточно прочен и не требует вскрытия;

- поверх раствора наносят специально приготовленный антиадгезионный состав, или наклеивают клейкую ленту типа ПЭЛ или Скотч. При ширине стыкового зазора не более 40 мм полоса антиадгезионного покрытия должна перекрывать всю ширину полосы раствора. При большей ширине зазора слоем антиадгезионного состава шириной 15-20 мм следует покрывать места примыкания цементно-песчаного защитного слоя к граням панелей.

Запрещается нанесение герметика во время герметизации стыков кистями.

Для полиуретановых герметиков не требуется защитного покрытия, однако из архитектурных соображений они могут быть окрашены (после отверждения) водными акрилатными красками, но следует иметь ввиду, что при сезонных деформациях стыков, превышающих предельную величину деформации краски, возможно ее растрескивание (т.к. обычно лакокрасочные покрытия не имеют эластичности, достаточной для работы в подвижных стыках).

Если нужно, чтобы края шва выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч удаляется.

После окончания работ с герметиком, все оборудование и инструмент следует очистить до того, как произойдет его вулканизация, горячей водой с мылом или при помощи растворителя (уайт-спирит).

Отверждение герметика.

Полный процесс отверждения герметика с достижением указанных в паспорте физико-механических показателей осуществляется за 7-10 суток.

Образование резиноподобного материала с удовлетворительными физико-механическими показателями (неполный процесс вулканизации) проходит в течение 1-2 суток.

В течение 1-2 часов после нанесения герметика в стык допускается уплотнение и распределение герметика по поверхности шва, выравнивание или поправка. После потери герметиком жизнеспособности запрещается производить любые работы с герметиком.

Качество герметизации зависит не только от качества применяемых материалов, но и от тщательности подготовки поверхности и соблюдения технологии герметизации.

Контроль качества герметизации производится визуально. Особое внимание при осмотре следует обратить на сплошность нанесения герметика, а также толщину слоя.

Поверхность герметика должна быть без пузырей, вздутостей, свищей.

Меры безопасности.

Герметик относится к нетоксичным веществам.

Рабочие, занятые смешением и нанесением герметика, должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками.

Применение специальных средств индивидуальной защиты не требуется.

Производственные помещения, в которых проводят работы с герметиком, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией.

Герметик относится к трудногорючим, невзрывоопасным материалам.

Средства тушения - вода, пар, инертный газ, песок, асбестовое полотно.

При работе с герметиком следует соблюдать правила личной гигиены.

Хранение.

Герметики хранят в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды не выше +30°С.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения, требуемых техническими условиями.